Сравнение способов переработки батареек

| № | параметр | Гидрометаллургический способ (кислотный) | Пирометаллургический способ (дуговые печи) | Пирометаллургический способ (PlanB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суммарное потребление электроэнергии на 1 т батареек (включая затраты на производство реактивов и их утилизацию) | 4042,6 кВт-ч | 3000 кВт-ч | 2000 кВт-ч |
| 2. | Образование сточных вод (после обезвреживания) на 1 т батареек | 5-10 куб. м | Не образуются | Не образуются |
| 3. | Выбросы в атмосферу от утилизации батареек | Пыль при размоле батареек | Окислы азота, монооксид и диоксид углерода, пыль | Диоксид углерода, очищенный от пыли мокрым способом (получение жидкого удобрения) |
| 3. | Затраты расходных материалов на 1 т батареек | 1,5 т серной кислоты и 0,5 т щёлочи | Не требуется | Не требуется |
| 4. | Конечные продукты утилизации | Цинка сульфат и марганца сульфат – низколиквидные продукты | Ферромарганец и металлический цинк – высоколиквидные продукты | Марганцевый концентрат и металлический цинк – высоколиквидные продукты |
| 5. | Образование неликвидных продуктов утилизации на 1 т батареек | Около 100 кг твёрдых отходов | Не образуются | Не образуются |