Описание процесса переработки

Сначала полиэтиленовые оболочки и битумные изоляторы разлагаются до углеводородов, а летучие углеводороды выгорают в кислороде на свече:

[CnHm]x + О2= CО2+H2О

Затем (100-200 градусов) хлорид аммония (электролит) возгоняется ( и конденсируется в холодильнике-конденсаторе вместе с водой, растворяясь в ней:

NH4Cl = NH3 + HCl

NH3 + HCl = NH4Cl

Раствор хлорида аммония в воде является жидким удобрением.

При температуре 300-400 градусов гидроксиды цинка и кадмия превращаются в оксиды:

Zn(OH) 2  = ZnO + H2О

Cd (OH)2 = CdO + H2О

При температуре 900-1000 градусов С оксиды цинка и кадмия восстанавливаются в металлические цинк и кадмий углём, находящимся в батарейках:

ZnO + C = Zn + CO

CdO +C = Cd + CO

При температуре 950 - 1000 градусов цинк испаряется и уходит из печи в холодильник – конденсатор, где накапливается в виде кристаллов. При 1100 градусах холодильник снимается и заменяется на другой. При достижении 1270 градусов испаряется кадмий и также накапливается в виде кристаллов в другом холодильнике. Таким образом, цинк и кадмий отделяются друг от друга.

При температуре 1300-1550 градусов происходит восстановление оксидов марганца до металлического марганца:

3Mn2O3+C=2Mn3O4+CO

Mn3O4+CO=3MnO+CO2

MnO+C=Mn+CO

Попутно плавится железо из жестяных оболочек батареек и сплавляется с марганцем, образуя ферромарганец-78.